Kristalize Virjilit İçerikli Lityum Disilikat Blok

1) Kristalize formda ve virjilit içerikli olmalıdır.

2) Lityum disilikat içerikli olmalıdır.

3) 1 kutuda 4 adet blok yer almalıdır.

4)1,5 mm kalınlığına sahip inleyler,onleyler ve kısmi kron restorasyonları,>1,5 mm duvar kalınlığına sahip anterior ve posterior kron restorasyonları,veneer restorasyonlarında kullanılabilmelidir.

5) Bloklar 3 ayrı doygunluk seçeneğine (translüsens (T), orta (M) ve opak (O) sahip olmalıdır.

Kristalize Lityum Disilikat Blok

- Kristalize formda olmalıdır.

- Lityum disilikat içerikli olmalıdır.

3) 1 kutuda 5 adet blok yer almalıdır.

4) Anterior kron, posterior kron,inley,onley,veneer endikasyonlarında kullanılabilmelidir.

5) 2 çeşit translusent (HT,LT) seçeneğine sahip olmalıdır.

6) 5 çeşit renk (A1, A2, A3, A3,5, B1) seçeneğine sahip olmalıdır.

7) Yüksek Yoğunluklu Mikronizasyon (HDM) teknolojisine sahip olmalıdır.

Tamir Kompozit Rezini

- İdeal stabilite ve kolay şekillendirme sağlamalıdır.

- 10 mine, 2 dentin, 1 insizal ve 3 bleach olacak şekilde 16 renk seçeneği bulunmalıdır.

- Yüksek derecede radyoopak olmalıdır.

- Hem anterior hem posterior dişlerin restorasyonunda kullanılabilmelidir.

- (≥ 1.100 mW/cm2) ışık kaynağıyla 10 sn de polimerizasyon olabilmelidir.

6) Hem şırınga hem de cavifil formları mevcut olmalıdır.

Bond

- Mine bağlantısı için adeziv olmalıdır.

- Işıkla sertleşen kompozit restorasyonlar ve seramik retorasyonların tamiri için bağlanma ajanı olmalıdır.

- Mine asitleme tekniği kullanıldığında diş ve kompozit arasındaki marjinal sızdırmazlık için optimium olmaldır.

4 ) Adeziv restorasyonlar için kullanılabiliyor olmalıdır.

Monobond

- Tüm metal, cam seramik, zirkonyum ve kompozit rezin yüzeylere bağlanmayı güçlendiren tek bileşenli primer özelliği olmalıdır.

- Yapıştırma kompozitlerinin (özellikle Variolink ve Multilink gibi ürünlerin) tüm indirekt restorasyon materyallerine (cam ve oksit seramikler, metal, kompozit, fiberle güçlendirilmiş kompozitler) dayanıklı bir kimyasal bağlantı oluşturmasını sağlamalıdır.

- Kron ve köprülerin ağız içinde tamirinde kullanılmalıdır.

4) Silan metakrilat, fosforik metakrilat ve sülfid metakrilatı birleştirdiği için, güçlü ve dayanıklı bir bağlanma elde edilebilmelidir.

Porselen Asiti

1) Simantasyon için hazırlanmış tam seramik restorasyonlarda retantif yüzey yaratmada kullanılmalıdır.

2) Ekstraoral kullanılmalıdır.

3) Kompozit siman ve seramik bağlanma yüzeyi arasındaki bağlantı etkisini arttırmalıdır.

4) %5’lük hidroflorik asit içeriğine sahip olmalıdır.

Kristalize Lityum Disilikat Blok Glaze Patı

1) Feldspat bazlı seramik malzemeler olmalıdır.

2) Monolitik restorasyonlara renk derinliği ve gerçekçi yarı saydamlık katmalıdır.

3) Kullanıma hazır kıvamda olmalıdır.

4) Floresan, Parlaklık Nötr FLUO (L-NFL) ile artırılabilir.

Lityum Disilikat Blok Glaze Patı

1) Diş restorasyonların dişe istediğiniz renklendirmeyi yapabilmeniz için imkan sağlamalıdır.

2) Gölgeleme işlemi için tercih edilebilmelidir.

3) Zirkonya veya porselen katkılı restorasyonlarda kullanıma da uygun olmalıdır.

Prekristalize Lityum Disilikat Blok Glaze Patı

1) Parlatma macununun floresan etkisi olan ve olmayan bir çeşidi mevcuttur ve klinik duruma bağlı olarak restorasyonlarınıza floresan özellikler kazandırmanıza olanak tanımalıdır.

2) IPS e.max CAD ve IPS e.max ZirCAD restorasyonlarına küçük düzeltmelerle (örn. proksimal temas alanları) uygulanabilmelidir.

3) Tam seramik restorasyonları perdahlamanıza ve bireysel olarak karakterize edilmesine olanak tanımalıdır.

Sabitleme Patı

1) Restorasyon tutucusu üzerine restorasyonları sabitlemek için kullanılmalıdır.

2) Glaze işleminden sonra kolayca çıkmalıdır.

3) Birçok seramik malzeme ile kullanılabilmelidir.

4) Cerec SpeedFire’da kullanılabilmek üzere geliştirilmiş olup diğer fırınlar içinde kullanıma uygun olmalıdır.