TEKNİK ŞARTNAME

Kron Tasarım + Üretim (3B Kron Materyali-1)

- 3 boyutlu yazıcı ile 14x14x2 mm boyutlarında üretilebilmelidir.

- Reçinesinin viskozitesi 2500 – 6000 mPa-s aralığında olmalıdır.

- Tabakalama kalınlığının 50 μm üretimine uygun olması gerekmektedir.

- İnorganik doldurucularının partikül kalınlığı 0.7 μm olmalıdır.

- 3D yazıcıdan baskı sonrası polimerizasyon işlemi iki sefer 90 saniye 200C sıcaklıkta ışıkla yapılmalıdır.

- Materyal kalınlıkları 0,5 mm, 1 mm ve 1,5 mm olarak kron şeklinde üretilmiş olmalıdır.

- A2 renk seçeneği mevcut olmalıdır.

Kron Tasarım + Üretim (3B Kron Materyali-2)

- 3 boyutlu yazıcı ile 14x14x2 mm boyutlarında üretilebilmelidir.

- Biyouyumlu, yarı esnek, sağlam, sıfır su çekme faktörlü, UV Glass uygulamaya gerek olmayan, zaman içerisinde hasta ağzında renk değiştirmeyen dental kalıcı kron reçine olmalıdır.

- Class 2a CE sertifikalı olmalıdır.

- A2 renk seçeneği mevcut olmalıdır.

- Reçinesinin viskozitesi 3500 cps olmalıdır.

- Reçinenin bükülme dayanımı 410.00 Mpa, elastisite modülü 9500 Mpa olmalıdır.

Polimer İnfiltre Rezin Blok Tasarım+Üretim

- 3 boyutlu yazıcı ile 14x14x2 mm boyutlarında üretilebilmelidir.

- Dual seramik-polimer ağına sahip olmalıdır.

- Mono ve multi kromatik translüsensi özelliklerine sahip seçenekleri olmalıdır.

- Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi CAD/CAM üretim sistemlerine uyumlu olmalıdır.

- Rezidüel monomer içermemelidir.

- Materyal kalınlıkları 0,5 mm, 1 mm ve 1,5 mm olarak kron şeklinde üretilmiş olmalıdır.

- A2 renk seçeneği mevcut olmalıdır.

3 Boyutlu Lazer Tarayıcı

- Cihazın -20° ile +55° arasında çalışma sıcaklığı olmalıdır.

- Batarya ömrü 4.5 saat olmalıdır.

- Ağırlığı 4.2 kg, boyutları 230x183x103mm olmalıdır.

- Güç desteği, dış destek için 19V iç batarya için 14.4V olmalıdır.

- Güç harcaması boştayken 15W, tarama sırasında 25W, şarj etme sırasında 80W olmalıdır.