TEKNİK ŞARTNAME

Maksillofasiyal Silikon 10:1

- Materyal 2 parçalı 10:1 karışım oranlı platin (vinil katkılı) polimerizasyonlu genel amaçlı maksillofasiyal silikon sistemi olmalıdır.

- Part A Jel kıvamında, Part B likit kıvamında olmalıdır.

- Platin polimerizasyonlu sistem donma esnasında herhangi bir buhar bırakmamalı ve yapılan protezde bir büzülme olmamalıdır.

- Oda sıcaklığında (21°C) çalışma süresi 90 dakika, polimerizasyon süresi 100°C sıcaklıkta 1 saat olmalıdır.

- Standart sertliği yaklaşık 24 Shore A olmalıdır.

- 1 saatlik polimerizasyon işleminden sonra yeterli mekanik özelliklere erişilmeli ve kalıplamadan sonraki 36 saat içinde en uygun mekanik özelliklere ulaşılmalıdır.

Maksillofasiyal Silikon 9:1

- Materyal 2 parçalı 9:1 karışım oranlı genel amaçlı yüz protezleri için düşük vizkoziteli sistem olmalıdır.

- Part A Jel kıvamında, Part B likit kıvamında olmalıdır.

- Platin polimerizasyonlu sistem donma esnasında herhangi bir buhar bırakmamalı ve yapılan protez de bir büzülme olmamalıdır.

- Oda sıcaklığında (21°C) çalışma süresi 20 dakika, polimerizasyon süresi 100°C sıcaklıkta 1 saat olmalıdır.

- Standart sertliği yaklaşık 24 Shore A olmalıdır.

- Hem oda sıcaklığında hem de ısı ile basınç altında polimerize olabilmelidir.

Maksillofasiyal Silikon 1:1

- Malzeme protez yapımında kullanılmak üzere üretilmiş olmadır.

- Part A ve Part B olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır ve karıştırılması ile birlikte reaksiyonu başlatmalıdır.

- 1:1 oranında karışım sistemine sahip olmalıdır.

- Yarı saydam renkte olmalıdır.

- Gece boyunca oda sıcaklığında kürlenmelidir.

- Kürlendirme ısı ile hızlandırılabilmelidir.

- Standart çalışma süresi yaklaşık 45 dakika olmalıdır.

- Kürlenme Sertliği Shore A 20 değerinde olmalıdır.

- Tıbbi kullanıma uygun olmalıdır.

Silikon Renklendirme Boyaları

- Sıvı silikonların iç boyamasının yapılması için kullanılmalıdır.

- Silikon renk boyaları kremsi formda olmalıdır.

- 10gr’lık plastik şırıngalar içinde sunulmalıdır.

- Cilt renk ölçüm cihazı ile uyumlu olmalıdır.

ÜÇ BOYUTLU YAZICI MODEL REÇİNESİ

- Dental model baskısı için seramik bazlı 3D yazıcı reçinesi olmalıdır.

- Yüksek boyutsal stabiliteye sahip olmalıdır.

- DLP veya LED kürlemeli 3D yazıcı için kullanılabilirmeli ve hızlı kürlenme özelliğine sahip olmalıdır.

- Gerilme direnci 22,2 MPa (ASTM D638 standardına göre) olmalıdır.

- Bükülme direnci 76.09 MPa ve bükülme modülüsü 2344 MPa (ASTM D790-02 standardına göre) olmalıdır.

- Sertliği 76.75 (ASTM D2240 standardına göre) olmalıdır.

- Dansitesi  23oC de 1.1 g/cm3 (ASTM D1475 standardına göre) olmalıdır.

- Viskositesi 23oC de 200 - 225 mPa.s (DIN 53211-4 standardına göre) olmalıdır.

- Rengi açık pembe olmalıdır.

3 BOYUTLU YAZICI TANKI

- Sega 3D Printer cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

ETİL ALKOL

- Saf etil alkol solüsyonu olmalıdır

- 3 boyutlu yazıcıda şekillendirilen parçaların artık sıvı reçineden arındırılması için ultrasonik temizleyicide yıkama işlemine uygun olmalıdır.