TEKNİK ŞARTNAME

Hibrit Seramik Cad-Cam Blok

- CAD/CAM sistemi ile uyumlu çift seramik polimer ağ yapısına sahip hibrit seramik blok olmalıdır.

- 12x14x18 mm boyutlarında olmalıdır.

- Mono ve 3 translucentlik derecesine sahip olmalıdır. (T, HT, ST)

- Sinterlemeye ihtiyaç duymamalıdır.

- Mekanik olarak polisajlanabilmelidir.

- Anterior Kron, Posterior Kron, İmplant Destekli Kron ve Mezo restorasyonlar üretilebilmelidir.

- Kutuda en az 5 adet blok olmalıdır.

Lityum Silikat Cad-Cam Blok

- CAD/CAM sistemi ile uyumlu zirkonya ile güçlendirilmiş lityum disilikat cam seramik olmalıdır,

- 3-point flexural strength 420 Mpa olmalıdır,

- Elastic modulus 70 GPa olmalıdır,

- Hardness according to Vickers (HV) 7000 MPa olmalıdır,

- Kimyasal çözünürlüğü 40 μg/cm2 olmalıdır,

- İçeriğinde Wt% 8 – 12 ZrO2 (zirkonya), Wt% 56 – 64 SiO2 (silikon dioksit), Wt% 15 – 21 Li2O (lityum oksit), Wt% 0.1 La2O3 (lantanum oksit), Wt% > 10 Pigment olmalıdır,

- T ve HT şeklinde Translusentlik dereceleri olmalı  ve PC-14 boyutta olmalıdır.

- Kutuda en az 5 adet blok olmalıdır.