TEKNİK ŞARTNAME

- Karbon Fiber Kumaş

Teknik Özellikler

300 gr/m2, dokuma yönü UD 12k özelliğinde olmalıdır.

Karbon fiber fitillerden boyuna olarak 0 derece yönünde tek eksenli olarak üretilmiş kumaş olmalıdır.

Atkı Elyaf: Cam Elyaf + Termoplastik 110 tex

Çözgü: T700 veya Karbon Fiber HT 12k 800 tex

- Aramid Fiber Kumaş

Teknik Özellikler

170 gr/m2, dokuma tipi Twill ve Loom-state (LS) kaplamasız özelliğinde olmalıdır.

Atkı elyaf, Twaron 2200 1210 dtex  6,7

Çözgü elyaf, Twaron 2200 1210 dtex 6,7

- Karbon Ve Aramid Kumaş Kesme Makası Kesici

Karbon, Aramid, Cam, kumaş ürünleri kesmeye uygun olmalıdır.

- Epoksi Reçine ve Sertleştirici

Teknik Özellikler

Havacılık alanında karbon elyaf prepreg üretimine uygun olmalıdır.

+121°C'ye (250°F) kadar yüksek mukavemet sağlamalıdır.

Uygulama kolaylığı için tiksotropik, onarım kolaylığı için uzun kullanım süresi olmalıdır.

Çift kürleme: oda sıcaklığı ve ısı şeklinde olmalıdır.

-18°C sıcaklıkta depolanabilir olmalıdır.

- Grafen Nanopartikül

Toz halinde, 50 gram temin edilecektir

Teknik Özellikler

Saflık: 99.9+% olmalıdır.

Kalınlık (nm): 3

Çap (μm): 1.5

Belirli Yüzey Alanı (m2/g): 530

İletkenlik (S/m): 1500-1950

Renk: Siyah şeklinde olmalıdır.

- Çok Duvarlı Karbon Nanotüp

50 gram temin edilecektir.

Teknik Özellikler

Saflık >96%

Dış Çap (nm): 8-18

İç Çap (nm): 5-10

Uzunluk (μm): 10-30

Yoğunluk (g/cm3): 2.4

Elektriksel iletkenlik (S/cm): 98

Renk: Siyah

Üretim Metodu: CVD olmalıdır.