TEKNİK ŞARTNAME

- Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Doğu Kayını (Fagus orientalis L.)  ve Sapsız Meşe (Quercus petrea L.) I. sınıf, düzgün lifli, budaksız, çatlaksız, büyüme kusurları içermeyen, renk ve yoğunluk farkı olmayan, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına uğramamış olacaktır. Kreşteler radyal biçilmiş olacaktır. Kereste boyları  en az 320 cm, kalınlıkları en az 5 cm ve genişlikleri en az 24 cm olacaktır.

- 78 ve 84 derecelik kırlangıç kuyruğu ahşap birleştirme tipinin bıçakları 1. sınıf kalite olacak ve takım halinde tedarik edilecektir. Bıçaklar, yüksek kaliteli çelikten üretilmeli ve uzun süreli kesim performansı sağlamalıdır. 78 ve 84 derecelik açıları olan bıçaklar, ahşap birleştirme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır. Metal bıçakların, üretim sırasında aşınma ve darbelere karşı dirençli olacak şekilde işlenmiş olması gerekmektedir. Bıçakların ergonomik tasarımı, kullanıcı konforunu artırmalı ve her bir bıçağın keskinliği uzun süre korunmalıdır.

- PVA ve polimarin tutkalları, 1. sınıf kalite olacak ve takım halinde, kullanım amacına uygun şekilde tedarik edilecektir. Her iki tutkalın da raf ömrü, son kullanım tarihinden en az 1 yıl önce olmalı ve bu süre zarfında ürünlerin performans özellikleri korunmuş olmalıdır. Su bazlı PVA tutkalı, DMC marka olacak ve ahşap, kağıt gibi malzemelerin yapıştırılması için kullanılacaktır. Bu tutkal, TS EN 204 standardına uygun olup, iç mekan uygulamalarında yüksek yapışma gücü ve uzun ömürlü bir bağlantı sağlaması ile öne çıkacaktır. polimarin tutkalı ise Apel Marin marka olacak, TS EN 301 standardına uygun olarak üretilmiş ve suya, neme ve zorlu çevre koşullarına karşı yüksek dayanıklılık sunacaktır. Özellikle denizcilik ve dış mekan uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.