Spark plazma sinterleme numune üretimi

- Deney numuneleri SPS yönteminde 40x40x10 mm ölçülerinde 550 0C’de koruyucu gaz Argon kullanılarak vakum ortamında üretilmesi gerekmektedir.

- Her bir set numune için ayrı üretim yapılacaktır.

- Numuneler 35 MPa basınç altında 9 dakika süre uygulanarak hazırlanmalıdır.

Standartlara uygun test numunesi hazırlama (Tel erezyon)

- Deney numunelerinin yoğunluk, mikroyapı karakterizasyonu, mikrosertlik, çapraz kırılma dayanımı ve aşınma testlerinin ASTM standartlarına uygun şekilde korozyona uğramadan hazırlanması gerekmektedir.